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AIDE REDACTIONNEL DE CCTP : Poste MACMAT RP ou Similaire
I. Spécifications relatives aux matériaux et produits

I.1. Provenance et qualité des matériaux

D’une manière générale, l’origine et la provenance des matériaux sont laissées au choix de l’entreprise. Le géomatelas MACMAT RP ou similaire doit être fabriqué sous dans une usine sous certification ISO 9001, et doit être certifié CE selon le Règlement des Produits de construction UE n°305/2011. 
I.2. Spécifications relatives au géomatelas renforcé par un géogrille polymere 

Le géomatelas renforcé par une géogrille en polyester enduite d’un revêtement polymérique de type MACMAT RP ou similaire devra présenter les caractéristiques suivantes :
· Géomatelas

· Nature du géomatelas : Monofilaments de polypropylène stabilisés aux UV
· Epaisseur sous 2kPa selon NF EN ISO 9863-1 : supérieure à 15mm
· Masse surfacique du géomatelas : supérieure à 500 g/m²
· Indice des vides : supérieur à 90 % 

· Géogrille de renforcement 

· Polymère de renfort : polyester haute ténacité
· Ouverture de la maille : de 30 à 35 mm  

· Résistance à la traction nominale selon EN ISO 10319 : xxx kN/m 
· Protection du renfort : enduction polymérique 

· Allongement à la rupture : inférieure à 13 %
· Le comportement de la géogrille au fluage devra avoir été testé pendant au moins 10 000 h. Les extrapolations de ces essais devront garantir un coefficient de réduction lié au fluage inférieur à 1.45 au bout de 75 ans soit une conservation d’au moins 68.8% de la résistance à la traction initiale pour une température de 20°.
· Les géotextiles de renfort sont proscrits car ils ne présentent pas une durabilité suffisante. 

La fabrication du géomatelas sera obtenue par extrusion des filaments continus de polypropylène autour des éléments de la géogrille.

Pour les applications de stabilisation de couche mince de sol sur pente, le fournisseur justifiera de la résistance à la traction du géomatelas selon la norme de dimensionnement NF G 38-067.

Pour les applications en milieu hydraulique, le fournisseur justifiera de la résistance du géomatelas aux contraintes de cisaillement exercées par l’écoulement par la présentation d’un rapport d’essai obtenu suite à des essais réalisés par un laboratoire ou une université mondialement reconnue.

I.3. Réception des structures avant utilisation
Le fournisseur apportera la preuve à la livraison du niveau de qualité des matériaux ou produits qu’il propose, en les accompagnants des certificats de qualités, des rapports d’essais sur les produits.
II. Mise en œuvre des MACMAT RP ou similaire
II.1. Préparation du site et de l’assise de l’ouvrage

Le géomatelas sera disposé sur des talus préalablement nivelés, profilés, débarrassés de toute végétation ou directement sur un autre géosynthétique.
Afin d’assurer la stabilité du géomatelas sur le talus un dispositif d’ancrage en tête sera dimensionné : dans le cas d’une tranchée d’ancrage elle sera dimensionnée selon la norme de dimensionnement NF G 38-067.
Les lès successifs seront posés avec un recouvrement sur une largeur de 20cm. 

L’entreprise fera valider par le maître d’œuvre la mise en œuvre des premiers mètres carrés de revêtement ainsi que de l’ancrage en tête. 
II.2. Végétalisation des revêtements

Afin de favoriser l’enherbement, le géomatelas sera recouvert, de façon uniforme par de la terre végétale. 
Un hydro ensemencement pourra être réalisé, le choix des semences et le nombre d’intervention devront être proposés par l’entrepreneur et validés par le maitre d’œuvre.
BPU :

Fourniture et mise en œuvre de MACMAT RP ou similaire conforme au CCTP 
Le m²
Fourniture et mise en place d’un dispositif d’ancrage en tête

Le ml de revêtement

Fourniture et mise en œuvre de terre végétale inclus hydro-ensemencement
Le m3 de remblai
