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AIDE REDACTIONNEL DE CCTP : Poste MACMAT 13.1 ou Similaire
I. Spécifications relatives aux matériaux et produits

I.1. Provenance et qualité des matériaux

D’une manière générale, l’origine et la provenance des matériaux sont laissées au choix de l’entreprise. Le géomatelas MACMAT 13.1 ou similaire doit être fabriqué dans une usine sous certification ISO 9001, et doit être certifié CE selon le Règlement des Produits de construction UE n°305/2011. 
I.2. Spécifications relatives au géomatelas 

Le géomatelas de type Macmat 13.1 devra présenter les caractéristiques suivantes :
· Géomatelas

· Nature du géomatelas : Monofilaments de polypropylène stabilisés aux UV
· Epaisseur sous 2kPa selon NF EN ISO 9863-1 : 13mm
· Masse surfacique du géomatelas : 490 g/m²
· Indice des vides : supérieur à 90 % 
· Résistance à la traction selon NF EN ISO 10319 : 2.0kN/m

· Allongement dans le sens longitudinal selon NF EN ISO 10319 : ≥ 50%

· Allongement dans le sens transversal selon NF EN ISO 10319 : ≥ 60%

La fabrication du géomatelas sera obtenue par extrusion des filaments continus de polypropylène 

Pour les applications de stabilisation de couche mince de sol sur pente, le fournisseur justifiera de la résistance à la traction du géomatelas selon la norme de dimensionnement NF G 38-067.

Pour les applications en milieu hydraulique, le fournisseur justifiera de la résistance du géomatelas aux contraintes de cisaillement exercées par l’écoulement par la présentation d’un rapport d’essai obtenu suite à des essais réalisés par un laboratoire ou une université mondialement reconnue.

I.3. Réception des structures avant utilisation
Le fournisseur apportera la preuve à la livraison du niveau de qualité des matériaux ou produits qu’il propose, en les accompagnants des certificats de qualités, des rapports d’essais sur les produits.
II. Mise en œuvre des MACMAT 13.1 ou similaire
II.1. Préparation du site et de l’assise de l’ouvrage

Le géomatelas sera disposé sur des talus préalablement nivelés, profilés, débarrassés de toute végétation ou directement sur un autre géosynthétique.
Afin d’assurer la stabilité du géomatelas sur le talus un dispositif d’ancrage en tête ou sur le talus sera mis en place et au besoin dimensionné. Si le talus ne dispose pas d’une étanchéité, le géomatelas sera plaqué au sol par des barrettes en forme de U aux tiges asymétriques ayant un diamètre de 4mm et présentant les dimensions minimales suivantes: 5cm x 5cm x 40cm  
Dans le cas de la présence d’une tranchée d’ancrage elle sera dimensionnée selon la norme de dimensionnement NF G 38-067.
Les lès successifs seront posés avec un recouvrement latéral minimal de 10cm.
L’entreprise fera valider par le maître d’œuvre la mise en œuvre des premiers mètres carrés de revêtement ainsi que de l’ancrage en tête. 
II.2. Végétalisation des revêtements

Afin de favoriser l’enherbement sur des talus de pente < 30°, le géomatelas sera recouvert, de façon uniforme par de la terre végétale.
BPU :

Fourniture et mise en œuvre de MACMAT 13.1 ou similaire conforme au CCTP 
Le m²
Fourniture et mise en place d’un dispositif d’ancrage en tête (si nécessaire)
Le ml d’ancrage
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale 

Le m3 de terre végétale
