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	RENOMESH GREEN
Géomatelas renforcé de protection anti-fouisseurs : géomatelas en polypropylène renforcé 
par un grillage en acier double torsion revêtu de PoliMac® à haute résistance à l’abrasion



[bookmark: _Hlk95135448]____ applicable pour les pays européens uniquement
1.1 	DESCRIPTION
[bookmark: _Hlk20733426][bookmark: _Hlk95135577]Le géomatelas de protection anti-fouisseur renforcé est une unité préassemblée constituée d'une matrice tridimensionnelle de filaments de polypropylène qui est extrudée sur un grillage métallique hexagonal à double torsion (élément de renfort) pendant le processus de fabrication. Le produit doit être fabriqué conformément au règlement sur les produits de construction CPR 305/2011 et porter le marquage CE conformément à l'ETA 16/0758. Le système de gestion et de production doit être certifié conforme à la norme ISO 9001.

[bookmark: _Hlk95135704]1.2 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
[bookmark: _Hlk52363788]La résistance nominale à la traction du grillage métallique doit être de 37 kN/m ; essais effectués selon EN 10223-3.
La charge nominale de poinçonnement du grillage métallique doit être de 43 kN, conformément aux normes UNI 11437 et ISO 17746.
Le tapis composite sera caractérisé par un taux de couverture au sol compris entre 55 et 65 % pour assurer une protection efficace du sol et une pénétration de la lumière de 35 à 45 % pour une croissance adéquate et rapide de la végétation (tests effectués selon la norme ASTM D6567).
Pour des pluies d'une durée de 30 minutes avec un temps de retour de 10 ans, le facteur C - facteur de gestion de la couverture - ne doit pas être supérieur à : 
· 0.0028 pour une intensité des précipitations I = 50 mm/h; 
· 0.012 pour une intensité des précipitations I = 100 mm/h; 
· 0.032  pour une intensité des précipitations I = 150 mm/h. 
Les valeurs du facteur C du géocomposite doivent être basées sur des résultats de rapports d'essais à grande échelle exécutés conformément à la norme ASTM D6459 certifiés et signés par un CPESC, Certified Professional Soil Erosion & Sediment Control Specialist ; l'absence de l’un des deux documents implique le refus du produit; les auto-certificats délivrés par le fabricant ne seront pas acceptables.

[bookmark: _Hlk95135743]1.3 MATÉRIAUX
[bookmark: _Hlk95135735]Le géocomposite doit avoir une épaisseur nominale/minimale de 16/12 mm (EN ISO 9863-1) et le tapis en polypropylène doit avoir une masse surfacique minimale égale à 420 g/m2 ; l'indice de vides du tapis doit être supérieur à 80 %. Le grillage métallique en acier à double torsion doit être fabriqué avec une maille de type 6x8 (EN 10223-3, tableau 2), tissé avec un fil d'acier de 2,20 mm de diamètre, ayant un revêtement en alliage métallique Zn-Al de classe A (quantité minimale 230 g/m2), conforme aux normes ISO 7989-2 et EN 10244-2, tableau 2,. Le fil métallique revêtu doit être protégé par un revêtement polymère hautement résistant à l'abrasion (PoliMac® ou équivalent), d'une épaisseur nominale de 0,5 mm, ce qui donne un diamètre nominal global de 3,20 mm.

[bookmark: _Hlk95135753]1.4 REVETEMENT POLYMÈRE
[bookmark: _Hlk95135780]Le revêtement polymère ne doit pas contenir de métaux lourds et être résistant à :
- Résistance au vieillissement accéléré lorsqu'il est soumis à un test en environnement de dioxyde de soufre (EN ISO 6988) : après 28 cycles de test discontinu, la maille ne doit pas présenter plus de 5 % de Rouille Brun Foncée,
- Résistance au vieillissement accéléré au brouillard salin (ISO 9227) : après 6 000 heures d'exposition, la maille ne doit pas présenter plus de 5 % de Rouille Brun Foncée.
- Test d'abrasion, conformément à la procédure décrite au par. 4.1.2.1 de l'EN 60229:2008, avec une force verticale de 20 N : après 100 000 cycles, le revêtement polymère ne doit pas exposer le fil métallique.
- Rayonnement UV, conformément à la norme ISO 4892-3, type 1A : après 2 500 heures d'exposition au QUV-A, la résistance à la traction et l'allongement à la rupture du composé de base ne doivent pas changer de plus de 25 % par rapport aux résultats des tests initiaux.

1.5  LIGATURE
· [bookmark: _Hlk95135811]Les agrafes utilisées pour les opérations de ligature doivent être en acier inoxydable et avoir les caractéristiques suivantes Diamètre : 3.00 mm
· Résistance à la traction > 1,550 MPa
· Résistance à l’arrachement > 2.0 kN

[bookmark: _Hlk95135933]1.6 DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DU PRODUIT
Le géomatelas renforcé doit avoir une déclaration environnementale de produit (EPD) enregistrée et certifiée conformément aux normes ISO 14025 et EN 15804 et doit respecter les exigences minimales en termes de durabilité indiquées dans le tableau 1. Ces performances/exigences en matière de durabilité doivent être signalées dans le certificat EPD ; les certifications d'un organisme non autorisé ou l'auto certification délivrée par le fabricant ne sont pas autorisées et impliqueront le refus du produit.

	Table 1 – Propriétés environnementales et de durabilité

	Potentiel de Réchauffement Global (GWP 100 ans)
	ISO 14025
EN 15804
	≤ 1.35        [kg CO2-Equiv./kg]
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