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AIDE REDACTIONNEL DE CCTP : Poste MACMAT RM ou Similaire
I. Spécifications relatives aux matériaux et produits
I.1. Provenance et qualité des matériaux
D’une manière générale, l’origine et la provenance des matériaux sont laissées au choix de l’entreprise. Le géomatelas MACMAT RM ou similaire doit être fabriqué sous certification ISO 9001, doit être certifié CE selon le Règlement des Produits de construction UE n°305/2011 ; le grillage métallique double torsion doit présenter le marquage NF acier. 
I.2. Spécifications relatives aux géomatelas renforcé par un grillage double torsion revêtu de Polymère
Le géomatelas renforcé par un grillage double torsion de type MACMAT RM ou similaire devra présenter les caractéristiques suivantes :

· Géomatelas

· Nature du géomatelas : Monofilaments de polypropylène stabilisés aux UV

· Epaisseur sous 2kPa selon NF EN ISO 9863-1 : 12mm

· Grillage métallique (fabrication conforme à NF EN 10223-3)

· Maille du grillage : type 6x8
· Diamètre de fil nu minimum : 2.2mm 

· Epaisseur minimale du revêtement organique sur fil d’acier: 0.8mm
· Résistance à la traction du fil : entre 350 et 550MPa

· Revêtement : GALFAN classe A (NF EN 10244-2) + Revêtement organique (NF EN 10245-1) ayant une épaisseur minimale de 0.8mm sur le diamètre.

Conformément à la norme NF EN 10223-3 (§6.7.1, 6.7.3 et 9.3), le fabricant doit justifier :

· des performances de durabilité du Galfan au brouillard salin (moins 5% de rouille brun foncée après 1000h d’exposition) et en environnement de dioxyde de souffre (moins 5% de rouille brun foncée après 28 cycles de tests discontinus)

· des performances de durabilité du revêtement organique (moins de 25% de variations des propriétés mécaniques après exposition UV) 

· de la résistance à la traction du grillage. Cette dernière doit être, en outre, supérieure à 37kN/m.

Les grillages non revêtu de polymère sont proscrits. 

La fabrication du géomatelas sera obtenue par extrusion des monofilaments de polyproplène autour du grillage double torsion.
Tout assemblage d’un géomatelas et d’un grillage double torsion sur site ou en usine est proscrit.

Pour les applications en milieu hydraulique, le fournisseur justifiera de la résistance des géomatelas aux contraintes de cisaillement exercées par l’écoulement par la présentation d’un rapport d’essai par un laboratoire ou une université mondialement reconnue.

Pour l’assemblage des lés bords à bords, il sera utilisé des agrafes métalliques en acier inoxydable, de diamètre 3mm et de résistance à la traction 1550MPa. Conformément à la norme NF EN 10223-3, l’effort à l’ouverture de l’agrafe devra être supérieur à 2kN. L’utilisation d’agrafes métalliques revêtues de zinc ou d’alliage de zinc est proscrite
Pour le plaquage du géomatelas au talus, on utilisera des cavaliers en forme de crosse de dimension 300x100x100mm de diamètre 8mm en acier brut.
I.3. Terre végétale et semences
La terre végétale proviendra du décapage du chantier, et à défaut sera approvisionnée par camion. Elle sera expurgée des racines et végétaux, ainsi que des granulats supérieurs à 40mm. La terre végétale devra être suffisamment préparée : On exclura par exemple la présence de mottes ou blocs de terre compacts.

Le semis herbacé utilisé pour les travaux d’hydro ensemencement sera réalisé selon une densité d’environ 40g par m². L’entrepreneur justifiera de la provenance et du détail des mélanges et des espèces distinctes pour acceptation de la composition du mélange grainier par le maître d’œuvre.

I.4. Réception des structures avant utilisation
Le fournisseur apportera la preuve à la livraison du niveau de qualité des matériaux ou produits qu’il propose, en les accompagnants des certificats de qualités, des rapports d’essais sur les produits. Les rouleaux de MACMAT RM ou similaires seront clairement identifiés par les étiquettes NF acier qui comportent l’ensemble des informations essentielles de traçabilité et de qualité de production.

II. Mise en œuvre des MACMAT RM ou similaire
II.1. Préparation du site et de l’assise de l’ouvrage

Le géomatelas sera disposé sur des talus préalablement nivelés, profilés, débarrassés de toute végétation et dans le cas de zones en remblai. Un rajout de terre végétale sur la couche superficielle est recommandé en cas de terrain médiocre.

Le géomatelas renforcé sera installé face plane et plaqué sur la surface du talus par un dispositif d'ancrage à raison de 1 à 2 cavaliers tous les 4 à 6m².

Afin d’assurer la stabilité du géomatelas sur le talus un dispositif d’ancrage en tête sera dimensionné et mis en œuvre (tranchée, réseaux de câbles…)

Les lès successifs seront posés bord à bord sans superposition et seront assemblées et ligaturés par agrafage. En cas de liaison entre lés dans le sens de la pente, un recouvrement sur une largeur de 20cm est nécessaire, la ligature étant assurée par 2 rangées d’agrafes disposées toutes les mailles. 

L’entreprise fera valider par le maître d’œuvre la mise en œuvre des premiers mètres carrés de revêtement ainsi que de l’ancrage en tête. 
II.2. Végétalisation des revêtements

Afin de favoriser l’enherbement, le géomatelas sera recouvert, de façon uniforme et sur une épaisseur moyenne comprise entre 5 et 10cm, de terre végétale. 

Un hydro ensemencement devra être réalisé, le choix des semences et le nombre d’intervention devront être proposés par l’entrepreneur et validés par le maitre d’œuvre.
BPU :

Fourniture et mise en œuvre de MACMAT RM ou similaire conforme au CCTP, incluant agrafes et cavaliers 
Le m² de parement 

Fourniture et mise en place d’un dispositif d’ancrage en tête

Le ml de revêtement

Fourniture et mise en œuvre de terre végétale inclus hydro-ensemencement
Le m3 de remblai
