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	RENOMESH BIO
Géocomposite renforcé de protection anti-fouisseurs : Grillage en acier double torsion revêtu de PoliMac® à haute résistance à l’abrasion 
associé à un bionatte en fibres de coco



____ applicable pour les pays européens uniquement
PARTIE 1 – PRODUIT	

1.1 	DESCRIPTION
[bookmark: _Hlk95135609]Le géocomposite de protection anti-fouisseurs est un ensemble préassemblé composé de rouleaux de grillage métallique double torsion associés mécaniquement à une bionatte anti-érosion en fibres de coco. Les unités doivent être fabriquées conformément à la norme EN 10223-3, avec un fil d'acier revêtu d’un alliage Zn-Al et de polymère à haute résistance à l'abrasion (PoliMac® ou équivalent), conformément au règlement sur les produits de construction CPR 305/2011 et portent le marquage CE conformément à l'ETA 16/0758. Le système de gestion et de production doit être certifié conforme à la norme ISO 9001.

1.2	 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
[bookmark: _Hlk52363788]La résistance nominale à la traction du grillage métallique doit être de 37 kN/m ; essais effectués selon EN 10223-3.
La charge nominale de poinçonnement du grillage métallique doit être de 43 kN, conformément aux normes UNI 11437 et ISO 17746.

1.3	 MATÉRIAUX
Le grillage métallique en acier à double torsion doit être fabriqué avec une maille de type 6x8 (EN 10223-3, tableau 2), tissé avec un fil d'acier de 2,20 mm de diamètre, ayant un revêtement en alliage métallique Zn-Al de classe A (quantité minimale 230 g/m2), conforme aux normes ISO 7989-2 et EN 10244-2, tableau 2,. Le fil métallique revêtu doit être protégé par un revêtement polymère hautement résistant à l'abrasion (PoliMac® ou équivalent), d'une épaisseur nominale de 0,5 mm, ce qui donne un diamètre nominal global de 3,20 mm. 
La bionatte composée à 100 % de fibres de coco doit avoir une masse surfacique supérieure ou égale à 700 g/m2 (EN ISO 7894), une résistance à la traction (SL/ST) de 20/9 kN/m (EN ISO 10319) et un taux de couverture supérieur à 60 %.

1.4	 REVETEMENT POLYMÈRE
Le revêtement polymère ne doit pas contenir de métaux lourds et être résistant à :
- Résistance au vieillissement accéléré lorsqu'il est soumis à un test en environnement de dioxyde de soufre (EN ISO 6988) : après 28 cycles de test discontinu, la maille ne doit pas présenter plus de 5 % de Rouille Brun Foncée,
- Résistance au vieillissement accéléré au brouillard salin (ISO 9227) : après 6 000 heures d'exposition, la maille ne doit pas présenter plus de 5 % de Rouille Brun Foncée
- Test d'abrasion, conformément à la procédure décrite au par. 4.1.2.1 de l'EN 60229:2008, avec une force verticale de 20 N : après 100 000 cycles, le revêtement polymère ne doit pas exposer le fil métallique.
- Rayonnement UV, conformément à la norme ISO 4892-3, type 1A : après 2 500 heures d'exposition au QUV-A, la résistance à la traction et l'allongement à la rupture du composé de base ne doivent pas changer de plus de 25 % par rapport aux résultats des tests initiaux.

[bookmark: _Hlk87356889]1.5  LIGATURE
Les agrafes en acier utilisées pour les opérations de fixation doivent être en acier inoxydable et avoir les caractéristiques suivantes :
· Diamètre : 3.00 mm
· Résistance à la traction > 1,550 MPa
· Résistance à l’arrachement > 2.0 kN

1.6 DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DU PRODUIT
[bookmark: _Hlk95135866]Le grillage métallique à double torsion du géocomposite doit avoir une déclaration environnementale de produit (EPD) enregistrée et certifiée conformément aux normes ISO 14025 et EN 15804 et doit respecter les exigences minimales en termes de durabilité indiquées dans le tableau 1. Ces performances/exigences en matière de durabilité doivent être signalées dans le certificat EPD ; les certifications d'un organisme non autorisé ou l'auto certification délivrée par le fabricant ne sont pas autorisées et impliqueront le refus du produit.
	Table 1 – Propriétés environnementales et de durabilité

	Potentiel de Réchauffement Global (GWP 100 ans)
	ISO 14025
EN 15804
	≤ 9.06E-01        [kg CO2-Equiv./kg]
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